ДОДАТОК  2
до тендерної документації 
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
(назва предмета закупівлі)


	Назва предмета закупівлі
	Офісний папір

	Код ДК 021:2015
	30190000-7 «Офісне устаткування та приладдя різне

	Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі 
	Офісний папір (код ДК 021:2015: 30190000-7 «Офісне устаткування та приладдя різне»)

	Кількість поставки товару 
	2505 пачок

	Місце поставки товару

	м.Київ, Михайлівська площа, 1 

	Строк поставки товару

	до 16.11.2026 року 



1. Поставка та розвантаження офісного паперу здійснюється один раз власними ресурсами учасника за адресою Замовника.

2. Ціна за одиницю Товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження, занесення до приміщень, транспортних витрат до місця поставки та інших витрат.

3. Поставка Товару здійснюється учасником в упаковці, яка забезпечує збереження товару під час транспортування, вантажно-розвантажувальних робіт та зберігання.

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Таблиця 1
	№
	Назва товару
	Кількість товару
	Одиниця виміру
	Технічний опис

	1
	Офісний папір, А4,
80 г/м.кв, 500 арк., білий
	2 400
	пачка
	Технічні характеристики товару:
- формат аркушу паперу згідно ISO 216 - А4 210*297 мм;
- кількість аркушів в пачці, - 500 шт;
- щільність аркушу паперу згідно ISO 536 -  80 + 3.0 г/м.кв;
- товщина аркушу паперу згідно ISO 534 - 103 + 3 мкм; 
- непрозорість згідно ISO 2471 - 92.0 + 1 %;
- білизна по CIE згідно ISO 11475 - 161 + 3.0 %;
- яскравість UV згідно ISO 2470 - 110.5 + 1.5 %;
- вологість ISO 284- 4.6 + 0.6 %;
- колір – білий;
- відбілювання без хлору – так.

	2
	Офісний папір, А3, 80 г/м.кв, 500 арк., білий
	50
	пачка
	Технічні характеристики товару:
- формат аркушу паперу згідно ISO 216 - А3 (297х420 мм);
- кількість аркушів в пачці, - 500 шт;
- щільність аркушу паперу згідно ISO 536 - 80 + 3.0 г/м.кв ;
- товщина аркушу паперу згідно ISO 534 - 103 + 3 мкм; 
- непрозорість згідно ISO 2471 - 92.0 + 1 %;
- білизна по CIE згідно ISO 11475 - 170 + 2.0 %;
- яскравість UV згідно ISO 2470 - 114 + 1 %;
- вологість ISO 284- 4.6 + 0.6 %;
- колір – білий;
- відбілювання без хлору – так.

	3
	Офісний папір, А4, 200 г/м.кв, 250 арк., білий
	50
	пачка 
	Технічні характеристики товару:
- формат аркушу паперу згідно ISO 216 - А4 210*297 мм;
- кількість аркушів в пачці, - 250 шт;
[bookmark: _Hlk213404987][bookmark: _Hlk213405030]- щільність аркушу паперу згідно ISO 536 - 200 + 6.0 г/м.кв;
- товщина аркушу паперу згідно ISO 534 - 200 + 7.0 мкм; 
- яскравість UV (ISO 2470) - 110.5 + 1.5 %;
- вологість (ISO 287) - 5.2 + 0.6 %;
- непрозорість згідно ISO 2471 - 99.0 + 1 %;
[bookmark: _Hlk213405097][bookmark: _Hlk213405060]- білизна по CIE згідно ISO 11475 - 161% + 3.0 %;
- колір – білий;
- відбілювання без хлору – так.


	4
	Офісний папір, А5, 80 г/м.кв, 500 арк., білий
	      5
	пачка
	Технічні характеристики товару:
- формат аркушу паперу згідно ISO 216 - А5 (148х210 мм);
- кількість аркушів в пачці, - 500 шт;
- щільність аркушу паперу згідно ISO 536 - 80 + 3.0 г/м.кв ;
- товщина аркушу паперу згідно ISO 534 - 103 + 3 мкм; 
- яскравість UV (ISO 2470) - 110.5 + 1.5 %;
- вологість (ISO 287) - 4.6 + 0.6 %;
- непрозорість згідно ISO 2471 - 92.0 + 1 % ;
- білизна по CIE згідно ISO 11475 -161% + 3.0 %;
- колір – білий;
- відбілювання без хлору – так.





1.Задля уникнення маніпуляцій, та створення рівних умов серед учасників, відкритості та прозорість прийняття рішень Замовник приймає до розгляду на відповідність встановленим вимогам значення параметрів товару, без врахування допусків, допустимих відхилень тощо. 
2.Вимоги до пакування: Упаковка повинна повністю зберігати та захищати товар від пошкоджень під час транспортування та зберігання.

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником (Таблиця 2 заповнюється учасником):
Таблиця 2

	№
з/п
	Торгівельна марка, назва виробника товару

	Країна походження товару
	Найменування
	Од. виміру
	К-ть
	Технічні характеристики запропонованого
учасником товару


	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	



Учасник має вказати фактичні дані пропонованого товару. Якщо Учасником буде зазначено, наприклад, що товщина аркушу паперу становить НЕ МЕНШЕ 104 мкм, така інформація буде сприйматися Замовником такою, що не відображає фактичну інформацію про товар та не дає можливості встановити відповідність товару вимогам Тендерної документації.

Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент». 
Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент». 


